ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ (ТЭН) Трубчатые нагреватели делятся на следующие категории:  для воды и водных растворов  для спокойного воздуха  для движущегося воздуха (скорость потока не менее 6 м/с)  для масла  для литейных форм. Трубчатые нагреватели используются для прямого или косвенного нагрева жидкостей, газов, твердых и сыпучих тел, литейных форм и пр.

### ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ (ТЭН)

Трубчатый электронагреватель (ТЭН) представляет собой металлическую трубку, заполненную мелкодисперсным наполнителем, внутри которой натянута спираль из сплава с высоким электрическим сопротивлением. На концах этой трубки часто устанавливают резьбовой штуцер для крепления ТЭНа. С торцов выводятся резьбовые шпильки или "флажки" для подключения питающего напряжения. 
    Материалом трубки ТЭНа служат, как правило, сталь 10 или нержавеющая сталь. Иногда применяется химическое или электрохимическое покрытие. Обычно это лужение, никелирование или покрытие фторопластом. 
    ТЭНы из стали 10 используются для нагрева воздуха, воды, нейтральных или щелочных растворов, масел, битума, литейных форм; из нержавеющей стали - воздуха, воды, пищевых продуктов, кислых растворов и агрессивных сред. Для повышения стойкости нержавеющих ТЭНов возможно применение трубки удвоенной толщины. 
    Кроме химической стойкости, область применения трубчатых электронагревателей определяется мощностью, приходящейся на единицу их поверхности. Например, для нагревателя из стали 10, работающего в спокойном воздухе указанная величина не должна быть более 2 Вт/см2, а в воде - 13 Вт/см2. При превышении указанных величин происходит быстрое разрушение ТЭНа. Предельная мощность нагревателей в зависимости от их диаметра представлена в табл. 1.

Стандартными формами для трубчатых нагревателей являются: прямая, U-образная, "скрепка". Геометрически эти формы характеризуются диаметром трубки, длиной ТЭНа в развернутом виде и его межцентровым расстоянием. Справочные размеры - длина в согнутом виде и длина петли скрепки. Очень важным параметром является глубина заделки токоведущей шпильки. При работе ТЭН должен быть погружен в рабочую среду так, чтобы в ней находились спираль и часть шпильки. В противном случае горячая часть ТЭНа может оказаться вне рабочей среды и нагреватель выйдет из строя.     Если ТЭН имеет сложную форму целесообразно при заказе прилагать эскиз желаемого изделия.

При заказе ТЭНа рекомендуем использовать следующую форму: ТЭН120 А13/5,0 Р 220, U-обр, м/ц 73 где: 
   120 - длина в развернутоми виде (см) 
   А - глубина заделки шпильки (A-40 мм, B-60 мм и т.д.) 
   13 - диаметр трубки (мм) 
   5,0 - мощность (кВт) 
   Р - рабочая среда (см. табл. 1) 
   220 - рабочее напряжение (В) 
   U-обр - форма 
   м/ц 73 - межцентровое расстояние (мм)

Табл.1. Максимально допустимая мощность ТЭНов, в зависимости от длины и рабочей среды, кВт.

| Развернутая длина оболочки ТЭН, мм | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда O, L (O-подвижный воздух; L-литейные форма) | Обогреваемая среда S (спокойный воздух) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, В | Напряжение, В |
|  |  | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 |
| ТЭН-32 | 8;10 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |
|  | 13 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| ТЭН-45 | 8;10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
|  | 13 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |
| ТЭН-60 | 8;10 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,8 |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
|  | 13 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| ТЭН-80 | 8;10 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 13 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ТЭН-85 | 8;10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | 13 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ТЭН-100 | 8;10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | 13 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ТЭН-125 | 8;10 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,8 |
|  | 13 | 0,2 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 2 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТЭН-140 | 10 |  | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | 13 |  | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТЭН-170 | 10 |  | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 2,5 |  | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 13 |  | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 2,5 |  | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| ТЭН-200 | 10 |  | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,6 | 2,5 | 3,15 |  | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | 13 |  | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,6 | 3,15 | 4 |  | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 |
| ТЭН-236 | 13 |  |  | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,6 | 3,15 | 4 |  | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| ТЭН-280 | 13 |  |  | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 3,15 | 4 |  | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 2 | 2 |

Другие среды:

| Развернутая длина оболочки ТЭН, мм | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда Р (вода и растворы) | Обогреваемая среда Z (масло) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, В | Напряжение, В |
|  |  | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 |
| ТЭН-32 | 8;10 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
|  | 13 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
| ТЭН-45 | 8;10 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |  | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |
|  | 13 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| ТЭН-60 | 8;10 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  | 13 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,63 |  |  |
| ТЭН-80 | 8;10 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 |
|  | 13 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,6 | 2 | 3,15 | 3,15 | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ТЭН-85 | 8;10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 1 | 2 | 2 | 3,15 | 4 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | 13 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 1 | 2 | 2 | 3,15 | 4 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ТЭН-100 | 8;10 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 2 | 2,5 | 3,15 | 4 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,8 |
|  | 13 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 2 | 2,5 | 4 | 5 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ТЭН-125 | 8;10 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 4 | 5 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
|  | 13 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 4 | 6,3 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,25 |
| ТЭН-140 | 10 |  | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2 | 4 | 5 |  | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 |
|  | 13 |  | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 2 | 2 | 4 | 6,3 |  | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 |
| ТЭН-170 | 10 |  | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4 | 6,3 |  | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1 | 1 | 1,25 | 1,6 |
|  | 13 |  | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4 | 6,3 |  | 0,2 | 0,32 | 0,4 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| ТЭН-200 | 10 |  | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,6 | 4 | 6,3 |  | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1,6 |
|  | 13 |  | 0,2 | 0,5 | 0,32 | 1 | 1,6 | 4 | 6,3 |  | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 2 |
| ТЭН-236 | 13 |  |  | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,25 | 4 | 6,3 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,8 | 1 | 2 | 3,15 |
| ТЭН-280 | 13 |  |  | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 3,15 | 6,3 |  |  | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 2 | 3,15 |

Табл.2. Ориентировочная масса ТЭНов диаметром 13 ммразличной конструкции и длины, кг.

| Исполн.\Длина, см | 32 | 45 | 60 | 78 | 85 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 240 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без штуцера | 0,21 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,56 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,12 | 1,32 | 1,58 | 1,85 |
| Со штуцером | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,69 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,71 | 1,98 |

Табл.3. Ориентировочное время нагрева воды на 30 град ТЭНами разл. мощности (КПД=100%)

| Мощн.\Объем воды | 10л | 50л | 100л | 200л | 500л | 1000л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кВт | 21 мин | 1ч 45мин | 3ч 30мин | 7 ч | 17ч 30мин | 35 ч |
| 1,5 кВт | 14 мин | 1ч 10мин | 2ч 20мин | 4ч 40мин | 11ч 40мин | 23ч 20мин |
| 2 кВт | 10 мин | 53 мин | 1ч 45мин | 3ч 30мин | 8ч 45мин | 17ч 30мин |
| 3 кВт | 7 мин | 35 мин | 1ч 10мин | 2ч 20мин | 5ч 50мин | 11ч 40мин |
| 4 кВт | 5 мин | 25 мин | 50 мин | 1ч 45мин | 4ч 20мин | 8ч 40мин |
| 5 кВт | 4 мин | 21 мин | 42 мин | 1ч 24мин | 3ч 29мин | 6ч 58мин |
| 6 кВт | 3,5 мин | 17 мин | 35 мин | 1ч 10мин | 2ч 54мин | 5ч 48мин |
| 10 кВт | 2 мин | 10 мин | 21 мин | 42 мин | 1ч 45мин | 3ч 29мин |
| 15 кВт | 1,4 мин | 7 мин | 14 мин | 28 мин | 1ч 10мин | 2ч 19мин |